# Описание продукта

Локтайт 511 - однокомпонентный, анаэробный, тиксотропный быстрополимеризующийся герметик низкой прочности. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.

# Типичные области применения

Герметизация резьбовых фитингов с небольшим зазором.

## Свойства неотвержденного продукта

|  | Значение | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Тип химич. соединения | Эфир диметакрилата |  |
| Цвет |  |  |
| Плотность при 25(C | 1,08 |  |
| Вязкость при 25(C, мПа.сек (сП) по Брукфильду RVT |  |  |
| Шпиндель 6 при 2,5 об/мин. 20 об/мин. | 60 000 19 000 | 30 000 – 90 000 11 000 – 27 000 |
| DIN 54453, MV |  |  |
| D = 36 сек-1 после t=180сек | 4 500 | 3 000 – 6 000 |
| Точка вспышки (TCC), (C | >100 |  |

Процесс полимеризации продукта

Скорость отверждения в зависимости от материала

Скорость полимеризации зависит от материала поверхности. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на срыв болтов и гаек M10 изготовленных из различных материалов и испытанных по стандарту ISO 10964.

Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на сдвиг на стальной шпильке и втулке при различных зазорах. Испытания проводились по стандарту ISO 10123.

Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающей среды. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на срыв болтов и гаек M10 при различной температуре и результаты испытаний по стандарту ISO 10964.

Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить, применяя активатор N. Нижеприведенный график показывает время набора прочности при использовании Активатора N на стальных гайках M10 с покрытием из дихромата цинка и болтах и результаты испытаний по стандарту ISO 10964. С этим продуктом не рекомендуется использовать Активатора Т.

Свойства отвержденного продукта

### Физические свойства

| Коэффициент термич. расширения, по ASTM D696, K-1 | 110 x 10-6 | 80 x 10-6 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент теплопроводность, по ASTM C177, W.m-1K-1 | 0,3 |
| Теплоемкость , kДж.кг-1K-1 | 0,3 |

Прочностные характеристики отвержденного продукта

(Испытания через 24 часа  при 22(C)

|  | Значения | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Усилие срыва, ISO 10964, Н/ммІ | 6 | 2 - 10 |
| Основное усилие, ISO 10964, Н/ммІ | 2 | 1 - 3 |
| Усилие срыва, DIN 54454, Н/ммІ | 10 | 5 - 15 |
| Макс. основное усилие, DIN 54454, Н/ммІ | 2 | 0,5 – 3,5 |

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нижеуказанные испытания показывают изменение прочностных характеристик продукта при воздействии на него внешних факторов. Они не характеризуют  уплотняющие свойства продукта.

| Методика испытаний: | ISO 10964 |
| --- | --- |
| Образцы: | Болты M10 из стали с черной оксидной пленкой и гайки из мягкой стали |
| Полимеризация: | 71 ч при 22(C |

## Температурная прочность

Испытания под воздействием температуры

## Температурное старение

Выдержка при указанных температурах. Испытание при температуре 22(C

## Химостойкость

Выдержка при указанных температурах. Испытание  при 22(C.

| Агрессивные жидкости | Темп. | % от первоначальной прочности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 ч. | 500 ч. | 1000 ч. |
| Моторное масло | 87(C | 200 | 200 | 200 |
| Моторное масло | 120(C | 210 | 240 | 240 |
| Неэтилиров. бензин | 22(C | 50 | 70 | 60 |
| Тормозная жидкость | 22(C | 50 | 70 | 40 |
| Вода/Гликоль(50/50) | 87(C | 140 | 140 | 140 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Применение

Для получения наилучших результатов склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Продукт наноситься на болт в достаточном количестве для заполнения всей резьбы. Лучше всего этот продукт использовать при небольших зазорах (0,15мм). В очень большой резьбе могут быть большие зазоры, что отрицательно повлияет на скорость полимеризации и прочность соединения.

## Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C, если другое не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Диапазон значений

Данные, содержащиеся в данной спецификации можно считать типичными значениями и диапазонами (с отклонением ± 2). Значения основаны на результатах испытаний и регулярно проверяются.

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация  Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.