Terokal-9225

Техническая характеристика

Возникновение: 15.04.96

Двухкомпонентный клей для ремонта деталей из пластика

Основа: полиуретан

Характеристика:

Terokal-9225, двухкомпонентный клей для ремонта на основе полиуретана, отверждается при комнатной температуре. Для ускорения полимеризации рекомендуется температура (60 - 70°C). Продукт упакован в практичные двойные картуши и отличается очень быстрой полимеризацией. Terokal-9225 может покрываться Terotex-Super 3000 и стандартными авторемонтными лаками. При обработке Terokal-9225 настоятельно рекомендуется использование праймера Terokal-150. Для усиления (армирования) рекомендуется электролитический оцинкованный стальной лист.

Применение:

Terokal-9225 применяется в автомобильной области для ремонта бамперов, тюнинговых и других деталей из полимеров, таких как полиуретан/этилен-пропилен-диен-терполимер, SMC, поликарбонат, полиамид, акрилнитрил-бутадиен-стирен, и полиуретан.

| Технические характеристики: | Компонент А | Компонент В |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Желтый | Черный |
| Плотность | Ок. 1,43 г/см3 | Ок. 1,7 г/см3 |
| Степень сухости (3 часа при 100°C) | > 98 % | > 98 % |
| Объемное соотношение компонентов | 100:100 |  |
|  | - Смесь компоненты А+В |  |
| Цвет | Темно-серый |  |
| Жизнеспособность (100г, 23°C) | Ок. 10 мин. |  |
| Неклейкость | 30 мин. |  |
| Время отверждения при 23°C (85% конечного затвердения) | 5 часов |  |
| Твердость по Шору | Ок. 90 |  |
| Полируемость при следующих условиях полимеризации: через 15 мин при 60-70°C и последующем охлаждении при комнатной температуре или через 6 часов полимеризации при комнатной температуре | Поддается |  |
| Предел прочности при 23°C | Ок. 13 Мпа |  |
| Толщина слоя | 1 мм |  |
| Скорость подачи | 100мм/мин |  |
| Лакирование | Стандартными автолаками 2К и Terotex-Super 3000 (после соответствующей обработки с помощью Terokal-150!) |  |
| Температура обработки | 15°C до 25°C |  |
| Температура применения | -40°C bis 80°C |  |

Методика и условия применения:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

- Подготовка склеиваемых поверхностей

  - Подготовка поверхности и очистка.

Детали, предназначенные к склеиванию, должны быть очищены от масла, жира, влаги, грязи и смазки. Для этого рекомендуется проводить подготовку поверхности обязательно с использованием высокоэффективного очистителя. По окончании дать деталям высохнуть (сушильная печь, инфракрасные лучи) и места склеивания очистить очистителем-разбавителем FL. Сильно деформированные детали вычистить с помощью нагрева горячим воздухом.

  - Шлифовка и очистка.	
Поврежденные детали из полимеров шлифуются по передней (лицевой) стороне мелкой шлифовальной лентой (зернистость 120). При обработке трещин края обязательно обтачиваются, чтобы избежать дальнейших растрескиваний. Обычные поверхности и оборотные стороны начерно правятся эксцентриком (зернистость 120). Отшлифованные детали очищаются по окончании очистителем-разбавителем FL.

  - Нанесение Праймера

Праймер Terokal-150 наносится из баллончика-распылителя тонким слоем. Время выветривания 10-15 минут.

- Нанесение клея и операция склеивания.

  - Подготовка картуша

Закрутить защитный колпачок ручного пистолета Teromix-Handpistole надавить сверху на поршневой шток и потянуть назад. Двойной картуш привести в готовность, колпачок отвинтить с картуша и навинтить носик-смеситель. Носик-смеситель отрезать в зависимости от необходимого диаметра формируемого жгута.

  - Обработка.

При нажатии на пистолет материал выдавливается через дозатор, причем оба компонента автоматически смешиваются. Terokal-9225 наносится на полимер после нанесения Праймера Terokal-150. Если содержимое картуша использовано не до конца, смешивающий дозатор снимается, и картуш снова закручивается предохранительным колпачком. В дальнейшем используется новый смешивающий дозатор.

  - Армирование.

Terokal-9225 наносится сначала на оборотную сторону деталей из полимеров в виде сквозного жгутика по обеим сторонам трещин (ширина склейки минимум 100 мм). Для фиксации трещин устанавливается при помощи скобки оцинкованная стальная полоска. По окончании Terokal-9225 наносится на полоски и на поверхность накладывается фольга и выравнивается. При этом необходимо, чтобы клей проник в трещину насколько это возможно до самой лицевой стороны, для улучшения соединения избегать попадания воздуха. При особо сильных повреждениях, например дырах (отверстиях), рекомендуется применение стеклохолста, при этом не нужно отказываться и от дополнительного армирования стальными полосками. При простых трещинах, Terokal-9225 может наноситься как на изнаночную, так и на лицевую сторону. Посредством наложения фольги поверхность окончательно заглаживается, исключая воздушные включения. При сложных повреждениях напротив нанесение клея проводится в два приема, на оборотную и на лицевую сторону.

  - Отверждение

Хотя отверждение может происходить и при комнатной температуре, все же для сокращения времени отверждения рекомендуется нагревание. Для этой цели детали, обработанные Terokal-9225, нагревают около 15 минут на 60 - 70°C (сушильная печь, инфракрасный излучатель).

  - Охлаждение

Для быстрейшего продолжения обработки деталей рекомендуется ускоренное охлаждение до комнатной температуры, например водой.

- Подготовка к окончанию

  - Шлифовка и очистка

Выступающий клей на лицевой стороне зачищается эксцентриком (зернистость 120), по окончании отшлифовывается влажной шлифовальной бумагой 600 и остатки шлифовальной пыли удаляются сжатым воздухом. Отшлифованные детали обрабатываются Растворителем-очистителем FL.

  - Нанесение Праймера

На подготовленные таким образом детали наносится тонким слоем праймер Terokal-150 из баллончика-распылителя. Время выветривания 10-15 минут.

  - Шпаклевка и заливка.

Дальнейшая обработка происходит после подготовки поверхности к лакированию.

- Окончание

  - Нанесение праймера

Перед лакированием деталей тонким слоем наносится праймер Terokal-150. Время выветривания 10-15 минут.

  - Структурное (текстурное) лакирование.

Оригинальная структура деталей из полимера восстанавливается нанесением Terotex-Super 3000. При этом получаются различные структуры путем варьирования давления распыления и открытия форсунки пистолета. Различная лакировка поверхностей полимеров проводится с применением 40-50% авторемонтного лака-отвердителя 2К или смеси 2К с отвердителем (2:1).

  - Окрашивание

Окрашивание склеенных полимерных деталей проводится после их подготовки.

- Очистка.

Свежий не отвердевший материал (очистка агрегатов, загрязнений субстратов и т.д.), прежде всего, подсушивается и затем удаляется подходящим растворителем (ацетон, этилацетат, очиститель-А, разбавитель-Д). Отвердевший клей удаляется только механически.

Хранение:

Морозоопасность 			нет

Рекомендуемая температура

хранения				10°C до 25°C

Срок хранения:			12  месяцев

Упаковка:

Двойной картуш 2х25 мл,		Art.-Nr. 109.91 X (D/GB/F/NL)

Комплект для ремонта полимеров	Art.-Nr. 134.11 C (D/GB/F/NL)

Состав:

Teromix-ручной пистолет		Art.-Nr. 117.16 K

Статический смеситель			Art.-Nr. 117.55C

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание !

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

Erdbergstrasse 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zurich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44